## Slide 1: 中間赤外線モスアイ光学素子 およびメッシュフィルターの開発
上塚 貴史 (東大天文センター)
宮田隆志、酒向重行、中村友彦、浅野健太郎、
内山瑞穂、岡田一志(東大天文センター)、
今田大皓(筑波大学)、和田武彦、中川貴雄(ISAS/JAXA)
尾中敬、左近樹(東京大学)、
2012.02.22 可視赤外線観測装置技術ワークショップ @ 三鷹

## Slide 2: 概要
中間赤外線(主に30ミクロン帯)をターゲットとした光学素子開発
モスアイ反射防止構造を用いた高効率光学素子開発
  TAO/MIMIZUKU搭載にむけた開発
  モスアイレンズ
  モスアイグリズム
30ミクロン帯金属メッシュフィルター
  miniTAO/MAX38で活躍するメッシュフィルター
  SPICA等衛星搭載に向けたメンブレンメッシュフィルター

## Slide 3: 中間赤外線天文学
中間赤外線天文学
波長 : 5—40μm
宇宙の固体微粒子の形成・進化の理解
  星の最期に生まれる過程
  惑星に成長していく過程
  宇宙空間での物質の輪廻
惑星の材料となるダスト円盤
(HD142527; Fujiwara et al. 2006)
星から生まれたダスト
(AGB星 U Ant; Arimatsu + 2011)
ダストの化学組成探査例
(AGB星 CSS553; Smolders et al. 2012)
10
30
20
波長 (μm)
フラックス密度 (Jy)
3
2
1
黒: 観測
紺: モデル
赤: MgFeSiO4
青: CaAlSiO7
紫: Al2O3
緑: MgAl2O7
濃緑: Mg0.1Fe0.9O

## Slide 4: 中間赤外線天文学
30ミクロン帯光学素子開発
30ミクロン帯観測の開拓
大気吸収に長年阻まれてきた波長帯
低温ダスト探査 (質量・温度etc)に有効
次世代観測機器
TAO/MIMIZUKU (地上; 2018頃)
  6.5m望遠鏡＠Chile Atacama 5640m alt.
  高空間分解観測
SPICA (宇宙; 2018頃)
  3m望遠鏡@L2 point
  高感度観測
6.5mTAO望遠鏡概略図(左)と
開発途上のMIMIZUKU(右)
SPICAの概略図
高効率モスアイ光学素子
30ミクロン帯メッシュフィルター

## Slide 5: 中間赤外線高効率光学素子開発
シリコン
数少ない透過材料
優れた加工性・入手性
表面反射ロスが大きい
反射防止加工で有効な高効率光学素子が実現
  中間赤外線光学系のコンパクト化
  微弱信号の検出効率向上

## Slide 6: 高効率モスアイ光学素子
モスアイ構造
無数の錐体構造
屈折率変化が連続的
反射防止作用
単一材料で構成できる
冷却サイクルに強い
実用技術の流用
  可視光モスアイ加工技術の応用
n0=1
n1=3.4
真空
シリコン
100%
30%
=[Δn/(n0+n1)]2
70%
100%
蛾の目 = モスアイ の構造
モスアイ構造による反射防止作用
モスアイ層
n=13.4
真空
n0=1
50%
n=3.41
モスアイ層
100%
20%

## Slide 7: TAO/MIMIZUKUにおける モスアイ光学素子開発
2010年度
小面積平面片面モスアイ
大面積平面片面モスアイ
平面両面モスアイ
平凸片面モスアイレンズ
Goals
両凸両面モスアイシリコンレンズ
両面モスアイシリコングリズム
開発体制
設計: 東京大学
製作: NTT-AT
評価 (光学・冷却) : 東京大学・ISAS/JAXA
過去の試作
2011年度
平面両面モスアイ
両凸片面モスアイレンズ
片面モスアイグレーティング
(青: 平面, 赤: 曲面, 緑: 凹凸面)
モスアイ

## Slide 8: 平面両面モスアイ
20mm
20mm
サンプルの外観
モスアイ構造の電顕写真
(左: 斜め上から, 右: 断面図)
両面とも良好なモスアイ構造を形成
モスアイ加工域 : 20mm四方
パタンピッチ: 4.9—5.1μm
パタン深さ: 18.2– 18.5μm
(30ミクロン帯に最適化されたパラメータ)
5μm
5μm
5μm
表面
裏面
表面
裏面
18μm

## Slide 9: 平面両面モスアイ
透過率特性
モスアイ領域外
モスアイ領域内
サンプルの透過率スペクトル
約50%透過
  表面反射ロス
  内部反射ロス
  内部吸収
約85%透過
  表面反射ロス
  内部反射ロス
  内部吸収
35% UP!!
透過率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
波長 (μm)
20
40
60
80
100

## Slide 10: 平面両面モスアイ
透過率特性
モスアイ層の透過率スペクトル
シリコン
モスアイ層
モスアイ層
表面反射
内部反射
吸収
モスアイの典型的透過率特性
  短波長の急な立ち上がり
  フラットな最適波長の特性
  長波長のなだらかな低下
最大透過率95%
  測定精度: 2-3%
透過率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
波長 (μm)
20
40
60
80
100
良好な両面モスアイを実現
表面反射を大幅低減
モスアイレンズ・グリズムへの重要な基礎

## Slide 11: モスアイレンズ
曲面へのモスアイ加工
パタンピッチ: 5μm, 深さ: 15μm
加工域深さ: 0.25mm
エッチングマスクの均一形成が難しい (EBLの焦点深度の問題)
30mm
30mm
試作レンズの外観
試作レンズの構造
モスアイ構造の電顕写真
R=450mm
0.45mm
1.0mm
5μm
5μm
5μm
5μm
5μm
5μm
中心部
外縁部

## Slide 12: モスアイレンズ
結像試験 (ただし波長7-14μm)
結像試験の構成
結像イメージ
同型でモスアイ未加工・加工済みレンズの結像イメージ・結像位置を比較
  結像イメージ : 大きな違いはない
  結像位置: 有意なずれを確認
  焦点距離の差で0.8±0.2mm (設計値: 186mm)
  モスアイ加工の影響 or レンズの個体差
著しいイメージ劣化や焦点距離変化は無い
次の試作レンズを作製中
焦点距離・イメージ・透過率の評価を予定
(30μm の実験方法は検討中…)
Move
モスアイ未加工
モスアイ加工済

## Slide 13: モスアイグレーティング
グレーティング面 (ピッチ: 125μm, ブレーズ角: 4deg)
異方性エッチングで形成
正常に形成
モスアイ (ピッチ 5μm)
電子線リソグラフィ + 反応性イオンエッチング
電子線リソグラフィのレジスト不均一にともなうエッチングマスクの形成不良
9mm
10mm
モスアイグレーティング外観
グレーティング面加工後
モスアイ加工後
レジスト塗布不良の様子
グレーティング形状・透過率変化の評価は今後
(30μm帯の測定方法は検討中)
レジスト均一塗布も課題

## Slide 14: 30ミクロン帯メッシュフィルター
バンドパスフィルターの必要性
測光・撮像観測 (地上・宇宙観測)
  目的波長域の選択
大気放射の低減 (地上観測)
  大気が透明な波長を選択
  高S/Nデータを実現
金属メッシュフィルター
遠赤外線・電波領域で実績
多層膜干渉フィルタの困難を克服
  多くの透過材料は不要
  冷却サイクルに強い
Q-band大気放射スペクトル(上; COMICS)と
大気透過率スペクトル (下; ATRAN)
波長(μm)
大気透過率
分散方向
低透過率=大気放射強 + 天体信号弱
高透過率=大気放射弱 + 天体信号強

## Slide 15: miniTAO/MAX38で活躍する 30ミクロン帯メッシュフィルター
miniTAO/MAX38
アタカマで運用中の1m望遠鏡用中間赤外線観測装置
Multi Metal Mesh Filter
1ミクロン厚金膜メッシュフィルタ
四枚スタック十分なカットオフ性能を実現
32, 38ミクロンフィルタを開発
メッシュフィルタの外観
32ミクロンで見たLBV η Car
(中村D論より)
4枚スタックした様子
一定の成功を見ており、現在も運用中
(大気の窓の選択は完全ではないが)

## Slide 16: SPICA等衛星搭載に向けた メンブレンメッシュフィルター開発
強度のあるメッシュフィルタ
1ミクロンの金膜 = 脆い
衛星搭載には強度が必要
SiC or SiN 膜に金を蒸着した
メンブレンメッシュフィルタを試作
金膜メッシュフィルタと同等の特性
上: メンブレンメッシュフィルタの外観と構造
左: メンブレンメッシュフィルタ透過率特性
冷却サイクルにも耐えた
振動試験 @ ISAS/JAXAを検討中
透過率
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
波長 (μm)
20
40
60
80

## Slide 17: まとめ
30ミクロン帯天文観測用光学素子開発を進行中
TAO/MIMIZUKU
SPICA等次世代衛星
モスアイ光学素子開発
モスアイレンズ・グリズムの実現が目標
  平面への加工は確立
  レンズ・グレーティング面への加工・評価が進行中
  30ミクロン帯での評価環境構築も課題
メタルメッシュフィルター
金膜メッシュフィルタは良好に稼働中
メンブレンメッシュフィルタの強度評価が課題